**Пиловочник осиновый, липовый ГОСТ 9462-88**

**-длина 4,0 - 6,0 м;- диаметр - от 18 см до 60 см.**

**-**порода - осина, липа;- сорт 1-2;

-в лесоматериалахне допускаются: боковые трещины от усушки,табачные сучки,побурение, заболонная гниль, наружная трухлявая гниль;

-открытая и закрытая прорости, механические повреждения, трещины, ядровая гниль допускаются вне зоны лущения, при этом диаметр ядровой гнили по абсолютным размерам не должен превышать 6 см.;

-зона лущения должна быть не менее 5 см по радиусу, как от внутренней поверхности

коры к центру, так и от центра к коре.

